ASLAN СА 23

Полупрозрачная металлизированная самоклеящаяся пленка для изготовления

эксклюзивных надписей, подсвечиваемых вывесок. Есть с глянцевой поверхностью –

золото, серебро, и с матовой поверхностью – золото, серебро, медь.

Пленка Aslan CA23 имеет одинаковый эффект с обеих сторон, одинаковую насыщенность

цвета, если смотреть без подсветки и с подсветкой, и в частности подходит для

интерьерной рекламы, для оформления витрин. Идеально подходит для плоттерной

резки.

Технические характеристики

| Пленка | металлизированная полиэстровая пленка |
| --- | --- |
| Толщина | ~ 50 μм |
| Клей | акриловый под давлением без растворителя и консервирующих веществ, плотность : ~ 20 г/м² |
| Подложка | бумага ( с покрытием с одной стороны), плотностью ~ 140 г/м² |

| Сила склеивания ASTMD-903 | немедленно: наклеена 1 неделю : | минимум 1,5 N/см минимум 4,0 N/см |
| --- | --- | --- |
| Температура | миним.температура нанесения температура применения | 15ºС от -30ºС до +80 ºС |
| Срок службы на улице | до 2-х лет при правильной обработке и нанесении; в жарких странах (например тропических), в странах с влажным климатом или в регионах с плохой экологией из-за повышенной УФ-радиации срок наружного использования будет меньше |  |
| Нанесение | только сухим методом; так как эта пленка не является паропроницаемой, ее не следует наносить влажным методом, в противном случае может образоваться пузырение; также не следует наносить на испаряющиеся поверхности, например акриловое стекло, гибкие поверхности. |  |
| Цветовая адаптация | как любой товар, цветные пленки имеют отклонения по цвету при производстве, поэтому при изготовлении работ в больших количествах одного цвета следует обращать внимание, чтобы каждая графика была из пленки одного и того же рулона. |  |
| Хранение | пленка должна храниться при комнатной температуре (15 - 25ºC) и должна быть защищена от прямых солнечных лучей, чрезмерного перегрева, высокой атмосферной влажности. До применения пленка может храниться на складе в течение 3-х лет с момента производства. Рекомендуется хранить рулоны вертикально или подвешенными на специальные крючки. |  |

ASLAN, Schwarz GmbH & Co.KG, 2006

Информация, приведенная в данной спецификации, основана на показателях, полученных из практики. Однако рекомендуется проводить

собственное тестирование продукта для использования в намеченных целях.

Качество продуктов регулярно проверяется, совершенствуется и улучшается. ASLAN, Schwarz GmbH & Co.KG сохраняет ха

собой право без предварительного уведомления корректировать, модернизировать и улучшать химическую структуру или

физические характеристики продуктов на основе последних знаний.